## Slide 1: 2021 EATED
201801295 최수현
201801472 오담빈

## Slide 2
HfO2 ALD on Si
1. 전구체에 대한 이론적 / 실험적 참고 문헌 조사
2. 각 전구체의 Self-saturation graph 계산
3. GPC 계산과 차이 비교 분석
4. 8nm, 10nm 두께의 박막 형성
5. 박막의 표면 분석 진행 – XPS, XRD
Notes: In the previous experiment, TDMAH as an Hf precursor and TEMAZ as a Zr precursor were used. However, the ligands of the two precursors are similar in structure and size, so we plan to apply ALM using CpHf precursors with different structure and size of ligands.

## Slide 3
TDMAH
Tetrakis(dimethylamido)hafnium
CpHf(NMe2)3
Tris(dimethylamido)cyclopentadienyl Hafnium
1-1. Precursor에 대한 이론적 조사
Notes: In the previous experiment, TDMAH as an Hf precursor and TEMAZ as a Zr precursor were used. However, the ligands of the two precursors are similar in structure and size, so we plan to apply ALM using CpHf precursors with different structure and size of ligands.

## Slide 4
TDMAH
상대적으로 low melting point, high volatility, 증착을 위한 충분한 flow rate 생성이 쉬움
Metal-halide와 metal-O의 결합보다 약한 metal-N결합을 갖기 때문에 상대적으로 저온 공정에서 높은 반응성을 보임
하지만 Alkylamide precursor는 저온에서 decomposition이 잘 일어남 (약 300도) -> 필름 성질을 개선하는 데 필수적인 고온 공정의 한계를 갖음
열적 안정성을 개선하기 위해 Cp 리간드가 보고됨.
DOI: 10.1039/c9tc05778a

## Slide 5
CpHf(NMe2)3
metal-Cp결합이 metal-alkylamide결합보다 화학적으로 더 안정적
CpHf(NMe2)3 리간드는 Hf precursor와 hydroxylated hafnium oxide surface 사이에 exchange reaction됨
https://doi.org/10.1116/6.0000796

## Slide 6
Hf
N
Me
Me
Hf
N
Me
Me
N
Me
Me
CpHf
TDMAH
metal-Cp결합이 metal-alkylamide결합보다 화학적으로 더 안정적
-> 따라서 ALD HfO2의 1st Half cycle 동안, Cp 리간드는 CpHf(N(CH3)2)3 분자의 Hf 원자에 남아 있는 반면, alkylamide ligand는 surface의 OH 그룹과 반응할 것임
HfO2 ALD의 1st Half cycle 후 표면

## Slide 7
DOI: 10.1039/c9tc05778a
(a)를 보면, TDMAH의 saturation이 더 느림 -> metal-Cp의 결합이 더 안정하여 기판의 OH기와 쉽게 반응하지 않음
(b)를 보면, 두 precursor 모두 O3 exposure 후에 바로 Saturation이 일어났음을 확인
GPC : Hf(N(CH3)2)4 > CpHf(N(CH3)2)3
-> CpHf의 Steric hindrance로 인해 GPC 감소
1-2. Precursor에 대한 실험적 조사

## Slide 8
2. 각 Precursor에 대한 Self-saturation graph 계산
Optimization Process conditions
Precursor : TDMAH, CpHf / Reactant :
Chamber : , Chamber line :
Precursor canister : TDMAH - , CpHf -
The number of cycle : 100
Ar carrier gas : 25sccm
Purging : 100sccm

## Slide 9
TDMAH Precursor Optimization
1) TDMAH
Precursor exposure time : x–10–2–10 (x=0, 2, 4, 6)
Ellipsometry Measurement

## Slide 10
TDMAH precursor
4(s), 50℃,
10sccm
O3
2s
20s, 100sccm
20s, 100sccm
50 Cycle (Chamber Temperature = 275℃)
TDMAH – O3 ALD

## Slide 11
CpHf Precursor Optimization
2) CpHf(NMe2)3
Precursor exposure time : x–10–2–10 (x=1, 2, 3, 4, 5)
Ellipsometry Measurement

## Slide 12
CpHf precursor
4(s), 50℃,
10sccm
O3
2s
20s, 100sccm
20s, 100sccm
120 Cycle (Chamber Temperature = 275℃)
CpHf – O3 ALD

## Slide 13
3. GPC 비교 분석
TDMAH – O3 GPC 분석
2~6s의 노출 시간에서 1.55 Å/cycle 범위의 GPC 값을 가짐
2초 이후부터 약 1.5 Å/cycle로 saturation 됨

## Slide 14
1~5s의 노출 시간에서 0.87~0.99 Å/cycle 범위의 GPC 값을 가짐
2초 이후부터 약 0.9 Å/cycle로 saturation 됨
CpHf – O3 GPC 분석

## Slide 15
감사합니다